                          膜 層 特 性

鍍膜的光學厚度為
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波長(簡稱 QWOT ) 或 波長(簡稱 HWOT )的整數倍時，特徵矩陣 將簡化許多，並且在實際設計上也常常應用，因此，鍍膜符號通常是以[image: image2.png]ENE



或 [image: image3.png]


波長表示膜層厚度，例如簡寫 H、M、L的鍍膜係指膜厚[image: image4.png]ENE



波長的高、中、低折射率膜層；同理，

HH ，2H，H2
MM ，2M，M2
    LL ，2L，L2
則分別代表膜厚[image: image5.png]


波長的高、中、低折射率膜層

        例如，光從空氣 n0 = 1垂直入射於基板 ns = 1.52的鍍膜系統，若膜層採用QWOT方式，即
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此時 特徵矩陣 為
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由上式計算 導納 :
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舉例 一

鍍膜狀況：    [image: image11.png]1z]1.52



，nL = 1.38，[image: image12.png]


= 0
 導納：
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反射率：  
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可是單層低折射率鍍膜，在設計波長時具有降低反射率的效果，因為未鍍膜的基板反射率為
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舉例 二
鍍膜狀況：    [image: image16.png]1|H| 152



，nH = 2.35，[image: image17.png]


= 0
 導納：    
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反射率：
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可是單層高折射率鍍膜的導納值更遠離 1，致反射率不降反升。

HWOT
        若膜層採用HWOT方式，即
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此時 特徵矩陣 為
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由上式計算 導納 :
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因此，不管此單層膜是低折射率或高折射率材料，反射率均與基板反射率相同，即  
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顯見基板鍍上半波長單層膜，在設計波長時，其效果如同未鍍膜一般，故稱 無效層
