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我们用的是光弛OTFC-1300,有栅考夫曼离子源, 用OS-50和SIO2(硅环)

OS-50压力1.6E-3,离子辅助离子源参数 
O2 55sccm  Ar1 5sccm  Ar2 5sccm 
400-630 那里透设率偏底,要都大于90%才行.

  不知道有那里疏忽了,请教师傅们,谢谢.急呀!!!

