有色玻璃牌号
	玻璃名称
	代号
	玻璃牌号

	透紫外线玻璃
	ZWB
	ZWB1  ZWB2

	透红外玻璃
	HWB
	HWB1  HWB2  HWB3  HWB4

	紫色玻璃
	ZB
	ZB1  ZB2  ZB3

	蓝色(青色)玻璃
	QB
	QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 QB6 QB7 QB8 QB9 QB10 QB11 QB12 QB13 QB14 QB15 QB16 QB17 QB18 QB19 QB20 QB22

	绿色玻璃
	LB
	LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 LB10 LB11 LB12 LB13 LB14 LB15 LB16

	黄色(金色)玻璃
	JB
	JB1 JB2 JB3 JB4 JB5 JB6 JB7 JB8

	橙色玻璃
	CB
	CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7

	红色玻璃
	HB
	HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 HB8 HB9 HB10 HB11 HB12 HB13 HB14 HB15 HB16

	防护玻璃
	FB
	FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7

	中性(暗色)玻璃
	AB
	AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 AB8 AB9 AB10

	透紫外线白色玻璃
	BB
	BB1 BB2 BB3 BB4 BB5 BB6 BB7 BB8


无色光学玻璃类型
	玻璃类型
	玻璃牌号

	代  号
	名  称
	代  号
	名  称

	FK
	氟冕玻璃
	QF
	轻火石玻璃

	QF
	轻冕玻璃
	F
	火石玻璃

	K
	冕玻璃
	BaF
	钡火石玻璃

	PK
	磷冕玻璃
	ZBaF
	重火石玻璃

	BaK
	钡冕玻璃
	ZF
	重火石玻璃

	ZK
	重冕玻璃
	LaF
	褴火石玻璃

	LaK
	镧冕玻璃
	ZLaF
	重镧火石玻璃

	TK
	特冕玻璃
	TiF
	钛火石玻璃

	KF
	冕火石玻璃
	TF
	特种火石玻璃


光学晶体主要性能参数
添加日期：2002-10-29  

	品种
	nd
	nF-nC
	透过率/μm
	τ0.2μm
	τ5μm

	LiF
	1.39212
	0.00395
	0.11-8.00
	
	0.94

	MgF2
	n0：1.37774
ne：1.38954
	0.00355
	0.11-9.10
	0.85
	0.93

	CaF2
	1.43382
	0.00455
	0.11-11.00
	0.85
	0.94

	SrF2
	1.43798
	0.00619
	0.16-11.50
	
	0.94

	BaF2
	1.47443
	0.00578
	0.13-14.00
	0.75
	0.93

	NaCl
	1.54427
	0.01270
	0.25-22.00
	
	0.90

	KCl
	1.49025
	0.01114
	0.20-27.50
	
	0.91

	KBr
	1.56000
	0.01668
	0.20-60.00
	
	0.90

	CsI
	1.78746
	
	0.20-60.00
	
	0.83

	KRS-5
	2.61748
	
	0.50-45.00
	
	0.68


常用光学塑料-聚甲基丙烯甲酯PMMA

密度(kg/m3)：(1.17～1.20)×10E3

nD ν：1.49 57.2～57.8

透过率(%)：90～92

吸水率(%)：0.3～0.4

玻璃化温度：10E5

熔点（或粘流温度）：160～200

马丁耐热：68

热变形温度：74～109(4.6 ×10Pa) 68～99(18.5×10Pa)

线膨胀系数：(5～9)×10E-5

计算收缩率(%)：1.5～1.8

比热J/kgK：1465

导热系数W/m K：0.167～0.251

燃烧性m/min：慢

耐酸性及对盐溶液的稳定性：出强氧化酸外，对弱碱较稳定

耐碱性：对强碱有侵蚀对弱碱较稳定

耐油性：对动植物油，矿物油稳定

耐有机溶剂性：对芳香族，氯化烃等能溶解，醇类脂肪族无影响

日光及耐气候性：紫外透过滤73.5%

常用光学塑料-苯乙烯甲基丙烯酸甲酯共聚物

密度(kg/m3)：(1.12～1.16)×10E3

nD ν：1.533 42.4

透过率(%)：90

吸水率(%)：0.2

玻璃化温度：

熔点（或粘流温度）：

马丁耐热：<60

热变形温度：85～99 (18.5×105Pa)

线膨胀系数：(6～8)×10E-5

计算收缩率(%)：

比热J/kgK：

导热系数W/m K：0.125～0.167

燃烧性m/min：慢

耐酸性及对盐溶液的稳定性：除强氧化酸外，对酸盐水均稳定

耐碱性：对强碱有侵蚀，对弱碱较稳定

耐油性：对动植物油，矿物油稳定

耐有机溶剂性：对芳香族，氯化烃等能溶解，醇类脂肪族无影响

日光及耐气候性：紫外透过滤73.5%

常用光学塑料-聚碳酸酯PC

密度(kg/m3)：1.2 ×10E3

nD ν：1.586(25) 29.9

透过率(%)：80～90

吸水率(%)：23CRH50% 0.15 水中0.35

玻璃化温度：149

熔点（或粘流温度）：225～250(267)

马丁耐热：116～129

热变形温度：132～141(4.6×105Pa) 132138(18.5×105Pa)

线膨胀系数：6×10-5

计算收缩率(%)：0.5～0.7

比热J/kgK：1256

导热系数W/m K：0.193

燃烧性m/min：自熄

耐酸性及对盐溶液的稳定性：强氧化剂有破坏作用，在高于60水中水解，对稀酸，盐，水稳定

耐碱性：强碱溶液，氨和胺类能腐蚀和分解，弱碱影响较轻

耐油性：对动物油和多数烃油及其酯类稳定

耐有机溶剂性：溶于氯化烃和部分酮，酯及芳香烃中，不溶于脂肪族，碳氢化合物，醚和醇类

日光及耐气候性：日光照射微脆化

常用光学塑料-烯丙基二甘碳酸酯CR39

密度(kg/m3)：25 1.32×10E3

nD ν：1.498 53.6～57.8

透过率(%)：92

吸水率(%)：0.2 24h 25

玻璃化温度：

熔点（或粘流温度）：

马丁耐热：

热变形温度：8×10-5(-40～+25)11.4×10-5(25～75)14.3×10-5(75～125)

线膨胀系数：

计算收缩率(%)：

比热J/kgK：

导热系数W/m K：

燃烧性m/min：

耐酸性及对盐溶液的稳定性：

耐碱性：

耐油性：

耐有机溶剂性：

日光及耐气候性：

常用光学塑料-苯乙烯-丙烯腈共聚物AS

密度(kg/m3)： (1.075～1.1)×10E3

nD ν：1.498 53.6～57.8

透过率(%)：92

吸水率(%)：0.2～0.3 24h

玻璃化温度：

熔点（或粘流温度）：

马丁耐热：

热变形温度：

线膨胀系数：3.6×10E-5

计算收缩率(%)：

比热J/kgK：

导热系数W/m K：

燃烧性m/min：

耐酸性及对盐溶液的稳定性：

耐碱性：

耐油性：

耐有机溶剂性：

日光及耐气候性：略变黄

常用光学塑料-苯乙烯-丁二烯-丙烯酯ABS

密度(kg/m3)：(1.02～1.16)×10E3

nD ν：

透过率(%)：

吸水率(%)：0.2～0.4 24h

玻璃化温度：

熔点（或粘流温度）：130～160

马丁耐热：63

热变形温度：90～108(4.6×105Pa) 83～103(18.5×105Pa)

线膨胀系数：7.0×10E-5

计算收缩率(%)：0.4～0.7

比热J/kgK：1381～1675

导热系数W/m K：0.173～0.303

燃烧性m/min：慢

耐酸性及对盐溶液的稳定性：对酸，水，无机盐几乎没有影响，在冰醋酸中会引起应开裂

耐碱性：耐碱性能良好

耐油性：对某些植物油会引起应力开裂

耐有机溶剂性：在酮，醛，酯以及有些氯化烃中要溶解，长期接触烃类会软化和溶涨

日光及耐气候性：比聚苯乙烯好

