高折射率物质表
锐钛 2.490
蓝铜 1.730
蓝锥 1.757
锡石 1.997
白铅 1.804
铁镁尖晶石 1.770
铬,绿色2.4
铬,红色2.42
铬,黄色2.31
铬 2.97
金绿玉 1.745
斜帘石 1.724
钴,蓝色 1.74
钴,绿色 1.97
钴,紫色 1.71
铜氧化物 2.705
刚玉 1.766
赤铅 2.310
水晶 2.00
赤铜 2.850
钻石 2.417
绿帘石 1.733
石榴石, 铁铝榴石 1.760
石榴石, 铁铝榴石 1.790
石榴石, 钙铁榴石 1.820
石榴石, 翠榴石 1.880
石榴石, 钙铝榴石 1.738
石榴石, 肉桂石 1.745
石榴石, 红榴石 1.760
石榴石, 锰铝榴石 1.810
赤铁 2.940
符山石 1.713
碘水晶 3.34
蓝晶石 1.715
铅 2.01
红硅硼铝钙石 1.787
方镁石 1.740
角铅矿 2.117
淡红银矿 2.790
紫磷铁锰矿 1.840
黄铁矿 1.810
镁铝石 1.740
硼锂铍矿 1.690
蔷薇辉石 1.735
红宝石 1.760
金红石 2.62
蓝宝石 1.760
重石 1.920
硒, 无定形的 2.92
矽 4.24
银 0.18

闪锌 2.368
榍石 1.885
尖晶石 1.712
十字石 1.739
钢 2.50
钛酸锶 2.410
硫磺 1.960
人造尖晶石 1.730
铍镁晶石 1.720
钽铁 2.240
坦尚黝帘石 1.691
钙铬榴石 1.870
矽酸锌 1.690
钼铅矿 2.300
红锌 2.010
锆石, 高 1.960
锆石, 低 1.800
氧化锆, 立方体 2.170
锆石1.923

硫化锌2.356

菱镁矿1.700

刚石1.768

淡红银矿2.979

氧化铝＊1.765

炭黑1.6-2.0

氧化铝1.76-1.77

金刚砂
1.71-1.89

石墨1.8   2.5

四氧化三铁锈层2.42

石灰，氧化钙1.838

碳化硅2.64-2.65

碳黑，煤烟1.7

二氧化钛2.6-2.9

硅酸锆
1.97

二碘甲烷1.740

红宝石
1.770

兰宝石
1.770

特重火石玻璃1.890

水晶
2.000

钻石
2.417

氧化铬
2.705

氧化铜
2.705

非晶硒
2.920

碘晶体
3.340

