于涂料里面使用增白剂的技术问题 

各位，最近有商家找我介绍说使用增白剂可以提升白度和鲜艳度。我想请教，这可行吗？可行的话，技术方面有什么需要注意的呢？拜谢赐教！

　 回复(1) 

可以但要注意和增凑剂时的混用性 

---fujibrian   回复时间：2005-5-8 17:36:13 

　 回复(3) 

其实 使用增白剂的确可以达到商家向你介绍的那效果``不过再使用之前你要注意是粉末壮的还是液体的增白``如果是粉末壮的，在使用前要注意里面有没有颗粒后再加入```

如果使用不当回造成很大的损失``严重的料做出来是废品``清点的用研磨机磨一便或以上``

所以说使用那东西要小心小心小心啊~！~！~ 

---44814991   回复时间：2005-5-28 23:11:01 

　 回复(4) 

使用增白剂时，注意体系中羟基浓度不可过大 

涂料用增白剂一般为液体增白剂，因为它使用方便、计量准确、不易返黄。
       有三种类型的增白剂用于造纸工业，都属于二胺基二苯乙烯衍生物。四磺酸型增白剂为通用性产品，因为它的亲和性和溶解性均较好，在湿部、表面施胶和涂布中获得了最广泛的应用。六磺酸型增白剂专用于高白度涂料中。因为溶解性相对较低，四磺酸型增白剂的用量最大为1.5份，即达到饱和点，用量再增加白度不仅不增加而且略有下降。六磺酸型增白剂有剂好的溶解性，用量可以高达15份。
       增白剂只有固定在载体上才能发挥作用。欲想发挥出增白剂的效果应注意增白剂载体的选择。好的增白剂载体应是直链分子并含有羟基或其他亲水性基团。聚乙烯醇和CMC是良好的增白剂载体，淀粉的效果较差，某些品种的抗水剂也有一定的效果。为获得最佳的增白效果，可以在涂料中加入低分子量的聚乙烯醇，例如聚合度500、醇解度99%或88%的聚乙烯醇，加入量0.5～1.0份。低分子量的聚乙烯醇对涂料流变性影响很小。各种增白剂载体的效果比较增白剂载体不仅有助于增白剂发挥效果，而且可以增加增白剂的耐晒牢度和降低增白剂的迁移。
个人认为最好的涂料增白剂是美国杜邦钛白粉，我司有代理这种产品，价格较实惠，欢迎来电咨询。公司电话：86-0757-28327683 传真：86-0757-28301666手机：13695232080　陈生
Email: kityong@163.com
公司网站http://www.sd-sf.com
群青可以增白
钛白粉、569WHITE、638WHITEA都是不错的选择，钛白粉一般国内也有生产企业，569、638就需要到日本东洋公司去询问了。

加适量的群青可以校白
钛白粉有所以材料最佳的白度,如果想再在钛白粉的基础上增白就采用补光的方式.这就要看你的钛白粉是蓝相还是黄相了,群青适用于带黄相的钛白粉,荧光增白剂可以针对带蓝相的钛白粉.

硅酸铝 硬脂酸 

属于增白剂　钛白粉也是的

供应涂料增白剂(图) [查看所有供应信息]  

当 前 价：  15.00 元/KG      

最小起订量： 100KG 

供货总量： 5000KG 

 本产品的价格不含运费   

  此货物支持  支付宝 付款。在买家收到物品并准予发放货款后，卖家才能得到货款。款、货两安全！在线付款免收手续费。 

生产销售水性涂料用荧光增白剂水剂, 术指标： 外 观：琥珀色透明液体 pH 值：8.5~10.5 密度：1.1~1.2g/cm3 粘度：≤80mpas 离子性：阴离子 常规用量：0.05~1.2% 

当 前 价：  15.00元/KG 点此订货 

您可以在订货后，继续和卖家商谈完成交易！ 

最小起订量： 100KG 

供货总量： 5000KG 

有效期至：  2007年08月12日 10:08 

发货期限： 7天内发货 

邱日康 先生 ( 销售部 经理 ) 

电　　话： 86 769 22959691/13809850832 
移动电话： 13925752667 
传　　真： 86 769 23170550/0757-82129317 
地　　址： 中国 广东 佛山市 东莞万江大莲塘工业区/（新）佛山市江湾一路弼塘西二街6号
邮　　编： 523050 
公司主页： http://www.sxhdchem.com 
           http://hongdadante.cn.alibaba.com 

	品     名
	产地
	公斤/包装
	主  要  用  途

	奥利沙兰  BL
	瑞士汽巴
	25/桶
	   涂料及包装材料

	奥利沙黑  CN  蓝相
	瑞士汽巴
	15/箱
	   涂料及包装材料

	奥利沙黑  RLI  黑相
	瑞士汽巴
	25/桶
	   涂料及包装材料

	康纳黑  B-MC
	瑞士汽巴
	15/袋
	   涂料、塑料

	产品编号：
61519155416
产品名称：
特黑1#
产品类别：
山西银标炭黑
 
 


	   [image: image1.jpg]


 产 品 说 明       

	性能
 

品种
黑度
（反射率）
流动度
粒径
n m
吸碘值
g/kg
着色力
DBP
吸收量

cm3/g
挥发份%
PH值
应用领域
特黑1
1#
14
21
5
150
150
100
6.8
2.7
黑度卓越，适用于深黑色高档涂料，具有良好的稳定性。黑度相当于德固萨6#。


	性能
 

品种
	黑度
（反射率）
	流动度
	粒径
n m
	吸碘值
g/kg
	着色力
	DBP
吸收量

cm3/g
	挥发份%
	PH值
	应用领域

	特黑2
	2#
	16
	19.5
	7
	139
	140
	98
	6.8
	2.7
	黑度卓越，适用于深黑色高档涂料，具有良好的稳定性。黑度相当于德固萨6#。

	性能
 

品种
	黑度
（反射率）
	流动度
	粒径
n m
	吸碘值
g/kg
	着色力
	DBP
吸收量

cm3/g
	挥发份%
	PH值
	应用领域

	高色素
	C111
	17
	19.5
	7
	129
	138
	98
	6.8
	2.7
	黑度卓越，适用于深黑色高档涂料，具有良好的稳定性。黑度相当于德固萨6#。


公司全称：杭州金德瑞化学有限公司    
公司地址：杭州市西湖区转塘镇石龙山村上新桥4号    
总部地址：杭州下城区都市枫林10-2-202    
销售部电话：    
      增白剂、助剂：+86-0571-87820949 13906513702    虞立平    
      银 标 炭 黑 ：+86-0571-87829449 15925601358    陈云峰     
                    +86-0571-87829449 15925603358    王景荣     
      高   岭  土 ：+86-0571-87829449 15925603985    黄  铖          
公司传真：          +86-0571-87800409    
Email：             ylp014@hotmail.com   
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	Ciba® UVITEX OB荧光增白剂

	
基 本 特 性 

UVITEX OB 是噻吩苯并三唑类的高分子量光学增亮剂(荧光增白剂)，适用于对聚合物各加工阶段的光学增亮作用。

　

化 学 名 称

2,2’-(2,5-噻吩)双[5-(1,1-二甲乙基)]-苯并三唑

　

应 用 范 围 

UVITEX OB 在很多聚合物基体中有很好的效果，包括工程塑料如聚酯，聚酰胺，聚碳酸酯，以及丙烯酸酯，热塑性聚胺酯，聚氯乙烯，均聚和共聚苯乙烯，聚烯烃，粘合剂及其他基体。
UVITEX OB 的主要应用包括纤维，模塑制品，膜以及片材。其他的应用有清漆，颜料漆，涂料，印刷油墨以及合成皮革。
UVITEX OB 在很多应用中能够作为跟踪剂。

　

产 品 性 状

UVITEX OB 黄绿色粉末

　

物 理 特 性

融    程

196-202ºC

闪    点

> 350ºC

密    度 (20ºC)

1.26 g/cm3
蒸 汽  压 (20ºC)

2.6 E-8 Pa

Λ_(CHCL)/K

375nm/113.0

 

 

溶解度 / 互溶性 (20ºC)
% w/w

水

< 0.01

丙    酮

0.5

氯    仿

14

乙酸 乙酯

1

正 己 烷

0.2

甲    醇

<0.1



挥发性(纯物质，TGA，加热率20ºC/分钟空气中)

失重           温度(ºC)
1.0             280
2.0             310
5.0             325


涂料增白剂  

  产品分类： 化工/涂料与油漆  

主要规格：  

包　　装：  

用　　途：  

   查看公司介绍    打印本页 

详细介绍 

联系方法 

所在地区: 浙江/杭州 

地　　址: 浙江杭州市萧山区 

邮　　编: 311200 

联 系 人: 方剑文先生(市场部副总经理) 

联系电话: 86-571-82879723 

联系传真: 86-571-82602509 

电子邮件:  

手　　机:  

公司网址: http://www.heyu-chem.com 

五一牌造纸,涂料用荧光增白剂BBU

五一 牌液体荧光增白剂BBU系我公司最新研制生产的一种主要用于造纸，建材行业的，国际上极为推崇的新型荧光增白剂。 “51”牌液体荧光增白剂化学结构类属二烯多磺酸类。对PH值稳定性强，适用范围广（PH=3-9）；具有良好的坚牢度及鲜亮度；可以使多种纸浆及纸种的白度获得显著的提高。产品经全国纸张监督检测中心测试，其荧光增白效果突出，对绝干浆使用量从3‰-15‰，即可获得提高10％-20％的增白效果。 混容性：可以任何比例与水混溶

最小起订：240公斤供货总量： 100000公斤 发货期：7天内发货

联系人: 苏宝祥 先生 (销售部 业务员) 电话: 86 022 24302198,24146915

手机: 13802008815

传真: 86

地址: 中国天津天津市天津市河东区.六纬路93号412室

邮编: 300171

主页: 发布商: 天津市兴

群青 永固紫 荧光增白剂

群青 永固紫 荧光剂都作为标线涂料增白剂使用。群青是一种无机颜料，其化学结构为硅铝磷酸盐。群青具有一种纯净，亮丽且呈红相的蓝色，由于群青所具有的非常独特的红光蓝色相，使之具有优异的减弱和矫正黄色色光的功能，并且群青在运用中不会导致同色异谱现象的出现。其增白作用在众多应用领域中效果显著（包括塑料，油漆，洗涤剂等）。 永固紫优于群青，具有高度的着色力，优异的耐热性和抗渗化性能。增白荧光剂最为理想，但价格很高。

