　　　　　　　　　　　　　　 结晶化度（多峰分离法）
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　　　注意　　大范围衍射角度的峰分离，需要花时间。
　　　　　　　　
[image: image2.bmp]　　　　　插入演示数据FD，击左键，　 （打开文件）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选20．Dif
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作平滑
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不用扣背底
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击分析／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峰分离。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　打开报告。
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如左图设定数据，

关闭。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　如左图所示，设定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非晶形光晕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ctrl键ー　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shift键ー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共用，设定左图形状。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
· 设定方法，请参考「多峰分离」。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

如左图所示，设定2条峰。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ctrl键ー　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shift键ー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共用，设定如左图形状。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
· 设定方法请参考「多峰分离」。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击分析／峰分离
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　打开报告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
为保持峰的对称性，请实施下述操作。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 指定清单内的峰。
。
2. 去掉精密化变量的非对称，打ˇ。
3. 击清单的「非对称」
更改输入栏。
4. 输入「0.0」，按回车键，清单里的数字改为0。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　做所有峰。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击精密化。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计算结果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　显示精密化结果。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　输入非晶质和使之鉴定半价宽的临界值３．０，在该峰处打ˇ。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同时显示结晶化度。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　结束
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