　　　　　　　　　　　根据谱图基线做定性分析
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击右键，做平滑。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采用下图的数据

[image: image9.bmp][image: image10.bmp]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关闭。
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击右键ＢＧ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[image: image16.png]gw\ UAJ JUU e

B
Hematite, syn - Fe203

2
S
I
#





[image: image17.png]


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用下图数据，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　适用、删除、关闭。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作　　　。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击右键　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　输入条件、ＯＫ。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登记Hematite和Rutile

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未鉴定峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进行再检索。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ击左键。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出现未鉴别峰一览表。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　双击一览表中的峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实行再检索。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anatase。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击此处，标尺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回到初期值。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回到前一个画面。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在此击左键。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在峰顶加标记。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在所有的化合物名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上
打ˇ 在相名、hkl、棒







图，所有适用、竖写    

字库中打ˇ。


　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

采用卡号直接登记的方法。

　　　　。
如左图输入，按回车键，登记。

　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用化合物名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接登记的方法。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　如左图、输入
化学式、按回车键、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出来字，击是。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出检索结果清单。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　双击该化合物。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注　清单一定全选

→用删除取消。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在画面上登记。


　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
根据识别清单删除化合物，击
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
剩下Hematite和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rutile，其他删除。
　


指定、检索出未识别的几条峰的方法。
指定峰涂、涂上未识别的峰，进行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登记Anatase。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　结束
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