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弘大(Hung Ta)YAG 萤光粉规格总表
	ITEM
	辉度值（PL）
	比重
	粒度分析(D50%)
	适用蓝晶波长

	00901
	130％
	4.3
	6±0.5
	450~455nm±3nm

	00902
	136％
	4.3
	6±0.5
	455~460nm±2nm

	00902F
	131％
	4.3
	3±0.5
	455~460nm±2nm

	11003
	100％
	4.3
	6±0.5
	455~460nm±1nm

	4-3-2
	120％
	4.4
	6±0.5
	460~465nm±1nm

	4-3-2F
	115％
	4.4
	3±0.5
	460~465nm±1nm

	433
	125%
	4.4
	11.5±0.5
	460~465nm±1nm

	81003
	90％
	4.5
	7±0.5
	463~467nm±1nm

	80911F
	88%
	4.5
	3±0.5
	465~470nm±1nm

	80911
	88%
	4.5
	6±0.5
	465~470nm±1nm

	11001
	84%
	4.65
	6±0.5
	470~473nm±1nm

	01002
	77%
	4.7
	6±0.5
	473~475nm±1nm


注：

1、  以上所注明之适用晶片波长值为推荐数值。使用厂商若有其他特殊色温需求不在此限。

2、 所推荐之晶片波长值仅供参考，萤光粉供应商不提供保证绝对数值和LED成品之结果。

3、 同型号但不同批号之萤光粉均有X.Y±0.005之差异值。

4、 以上之参考数值，萤光粉供应商保留变更之权力。

5、 以上产品报价为23元/克（人民币）。
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