	光电二极管

	　[image: image1.png]


宽光谱响应范围 
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低暗电流 
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宽光谱范围
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响应速度快
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高可靠性
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工作温度：－40～+85℃ 


	　产品参数
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	型号

波长范围/nm

响应度/A/W 

暗电流/nA

封装形式

最大反响偏压/V

光敏面直径/mm

最大正向电流/mA

FGT-TO 

400-1100

0.5/900nm 

10/25

TO5/TO8

20

1/2/4 /6 

10

FGT-T11 

320-1100

0.5/960nm

20

T11

20

1.3 ×1.3 

10

FPIN-TO

1000-1650

0.85/1310nm/1550nm 

10/50

TO46/TO5

20

1/2/3 

10

FPIN-FC 

1000-1650

0.85/1310nm/1550nm 

10/50

FC

20

1/2/3 /5 

10

FPIN-F 

1000-1650

0.85/1310nm/1550nm 

10

pigtail

20

1

10




