                            高温领域重要新材料及其广泛应用

  材料的突破往往带来一系列设备与产品进步与突破。

  我们刚开发与生产的超高温、抗氧化、抗热震，耐腐蚀 ，长寿命导电导热性良好的陶瓷应用就很广，是一个重大利好消息。以此可以提高现有产品质量及开发新的设备，使以前所不能完成的研究与产品生产变为现实。

  这种陶瓷是铪的化合物的复合陶瓷。经过复杂的工序制作经等静压后热压2100度烧结。是目前国内外（美、日、俄、欧等）投巨资正在热门研究的材料。这种产品首先是航空航天所急需。如火箭，导弹的鼻锥，翼前缘，发动机内衬，喷管等但多年并没有见走出实验室的社会应用报道。

  目前我们将这种陶瓷制作于超高温热电偶保护管。利用我们自己的两项专利技术，生产的热电偶可以在氧化气氛及其它气氛准确测温达2300度，在航空航天发动机燃烧室测温，冶金连铸连续测温，高温窑炉，铝电解业连续温，阳极焙烧，燃烧炉，真空炉等以前所不能完成的测温变成现实或使用寿命短的热电偶温情况得到改善。而目前国内外氧化气氛热电偶测温小于1800度，影响了科研与生产的进步。大于1800度往往使用光学等法，由于光亮反射及气氛的影响，测温误差较大。在大于1800度的氧化气氛温度也通常凭经验进行估计。这对于温度要求严格的科研与生产是很不科学的。所以可以在氧化气氛测温超过1800度的热电偶是很有意义的产品。 

同样这种陶瓷还可以应用于；

   如这种导电陶瓷管以组成超高温氧化气氛感应电炉，可以在氧化气氛长期2300度使用，冲击使用温度最高可达3000度，比现在国内外氧化气氛电炉2000度，提高500度以上。是世界上氧化气氛使用温度最高的电炉。目前国内外最高氧化气氛使用电炉如氧化锆炉，铬酸镧炉等，由于其抗热震差容易炸裂，升降温很慢，浪费能源。并且氧化锆炉需要热启动，热电偶测温在1750度时要慢慢退出，另加光学测温。铬酸镧有严重挥发物影响。（最高使用温度小于1900度）。

   以前的氧化气氛超高温炉中多使用碳化硅，硅钼，氧化锆，铬酸镧等，在保护气氛炉中多使用钨，钼，钽，石墨等这些炉管炉衬在超高温时往往不能很好满足研究与生产的特种需求。如高温氧化气氛下材料性能实验根本不能完成。我们这种导电陶瓷套管可以在空气中稳定使用，不需要气体保护。如在真空炉，保护气氛炉中使用该炉管制作的电炉可以一炉多用。大大节省设备投资。应用广泛。

  如在石英拉丝炉中使用避免了保护气体的干扰影响产品质量及保护气体的密闭麻烦，并且没有石墨高温挥发造成的产品污染等等。对于开发更高熔点的新光纤产品提供了条件。尤其氧化物加工在氧化气氛是适当的。使拉丝机使用简单方便实用。也可以使得拉丝一机多用。

  另外可以在高温光纤予制棒加热设备中得到应用。对于予制棒的研究也将发挥很大的作用。

  同样在高温电炉业可以有升级换代的作用，对于氧化物的宝石及激光晶体生长炉也特别适宜，是宝石及晶体生产行业重要的新设备，是以前所绝无仅有的。对于容易氧化的材料加工也可以使用气氛保护，可以一炉两用。

  陶瓷件的应用更加广泛，如导电蒸发舟的使用，可以直接接入电源，也可以在感应加热，其效果及寿命远远好于现有产品及进口产品（如钼，铂金及硼化钛，氮化硼陶瓷蒸发舟）。

  导电陶瓷可以应用于磁流体发电的电极，通道。由于之前没有可以满足磁流体发电所需要的耐高温、抗氧化、耐腐蚀及有良好的导电与导热性能的材料，我国自从60年代在中科院电工所制作样机使用时间短，一直不能得到实际应用。而磁流体发电是一个没有机械传动直接由热能变电能的高效能无污染的环保发电方式。发电效率可达60%，远远高出其它发电的效率。国外已具有此发电技术，并已并网发电，但技术严格保密。我们的导电陶瓷的出现将使此发电在关键部件问题得以解决，磁流体发电的社会应用将为期不远，有很大的发展前途。

  有其它如坩埚、靶材，匝钵、电极、烧嘴、水口、铸模、等等在冶金，化工，航空航天，国防，军工等领域都是 前所未有的高档产品。也将发挥前所未有的作用。

  这些产品是目前国内外领先的产品 ，在社会上是第一次推出。

  导电陶瓷性能；

熔点    ：  3200度

电阻率  ：  10-2000微欧.CM

密度    ：  4.8-6G.CM

致密化  ：  96%

抗弯强度：  330MPa

弹性模量：200GPa

泊松比  ：.0.15

洛氏硬度：  92

烧蚀率或

抗氧化  ：  氧-乙炔焰1950度3.2X10-5MM/S

弯曲强度：1500度：氧化气氛150MPa

          1800度：真空：120MPa

热胀系数：  25-1500；7.2X10-6/DEG(TR-1200度）

断裂韧性：3MPa
导热率  ：  0.07CAL/CM.SEC.DEG

蒸汽压  ：  4.3X10-3（1800度）

抗热震  ：  1200度放水中反复5次不炸裂

耐腐蚀  ：  耐金属铁、铝、铜、铅，硅，镁等熔体及冰晶石，氟化物，酸碱、气体等腐蚀

可用气氛：  O，V，R，N

生产方法：  200MP等静压2100度热压烧结

价格    ：高

  热电偶参数；

测温范围：  0-2300度（超过2300度须特别设计与制作）

测温气氛：  O，V，R，N

分度号  ：  WRe5/26

偏差    ：  0-500；+ -5； 500-2300+ -1%；2300以上+ -2%

丝径    ：  0.1-0.5MM；超过1800度非标0.8特制

抗热震  ：  良好

耐腐蚀  ：  良好

规格    ：  直径10，12，14，16，18，20，22 ，24，   

            26，28，30，35.......400MM；长度陶瓷部分小于600MM

价格    ：  高

   导电陶瓷炉管发热体；

感应加热：需要根据炉管尺寸及形状确定其电阻设计电源

电阻加热：设计电源及引线体，引线体也可以是发热体材料加大横截面等方法。

规格    ：外径14，18，22，26，30...100...400MM；目前长度小于600MM。大于600MM将待时。
性能同上。

  希望有所交流与合作。

  山东龙口市  谭铁桥  0535-8954608 ；13181523498；龙口市擎空擎天超高温材料设备有限公司 

   tantieqiao@163.com炉管炉衬发热体
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