激光防护镜产品

长春科利尔光学制品有限公司激光防护眼镜系列产品佩戴舒适、美观、安全可靠。我公司生产的反射式激光防护镜，其抗激光破坏能力、可见光透明度、抗环境破坏能力、轻便等方面均符合国、军标。 

	防护波长范围

（nm）
	针对典型激光器
	防护波长

（nm）
	光密度

(OD)
	可见光

透过率（%）

	200～540
	倍频Nd: YAG激光器
	532
	4+
	60

	
	离子激光器
	514
	4+
	

	600～700
	He—Ne激光器
	632.8
	4+
	80

	800～1100
	Nd:YAG激光器
	1064
	4+
	80

	
	离子激光器
	514
	4+
	50

	200～540
	倍频Nd:YAG激光器
	532
	
	

	800～1100
	半导体激光器
	808，810
	
	

	
	
	904，980
	
	

	
	YAG激光器
	1064
	
	

	10600
	CO2激光器
	10600
	4+
	90

	650～720
	红宝石激光器
	694
	4+
	60

	200～450
	Ar离子激光器
准分子激光器
四倍频Nd:YAG激光器
	441
266
	4+
	60

	
	
	
	
	

	800～1600
	半导体激光器
	1510

1530
1610
	4+
	80


	
	
	
	
	

	1000～1600
	铒玻璃激光器
	1540
	4+
	80


吸收式、反射式激光防护镜的特点

反射式激光防护镜以基底光学玻璃表面镀以多层反射介质层。

优点：1、工艺简单；

2、可见光透过率高；

3、衰减率较高；

4、光反应时间快＜10-9秒。

缺点：1、对光源具有严格的选择性，入射光源必须正对防护镜面（入射光镜面法线方向），其防护作用最大，反之最小；

2、反射介质层容易脱落，而且脱落之后不易用肉眼观察，这也是最危险的，国内的反射介质层一般一年左右都会发生脱落。光衰减率越高镀的介质层越厚，越容易脱落。

吸收式防护镜采用CR-39树脂光学眼镜片，经化学染色和真空镀膜加工而成。

优点：1、对光源没有选择性，可以安全防护各种慢反射光；

2、衰减率较高；

3、表面不怕磨损，即使有擦划，也不会影响光的安全防护；

4、光反应较快＜10-9秒；

缺点：可见光透过率较低。在紫外光长期照射下，防护性能有所衰减。

